ООО «Фирма СПАЭР»                                                                      TECH International

Грузовые машины    Камерные покрышки    Бескамерные покрышки

| Размер повреждения на боковой поверхности покрышки |  | Размер покрышки |  |  | Диаметр повреждения в протекторе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,50-12,50 | 7,50-10,00 | 11,00-14,00 |  |
| Ширина | Длина | 7-10 215/85-255/85 215/75-265/75 | 8-11 235/80-275/80 245/75-295/75 | 12-16,5 295/80-315/80 315/75-385/65 |  |
| 3 мм | 3 мм | 101 | 101 | 101 | 3 мм |
| 6 мм | 6 мм | 121 | 121 | 121 | 6 мм |
| 1 нить корда 1 нить корда 1 нить корда 1 нить корда | 40 мм 80 мм 120 мм 150 мм | 201 22 | 201 22 24 26 | 201 22 24 26 | 10 мм |
| 2 нити корда 2 нити корда 2 нити корда 2 нити корда | 20 мм 40 мм 60 мм 130 мм | 20 20 22 | 20 22 24 26 | 22 24 26 26 |  |
| 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм | 40 мм 60 мм 80 мм 130 мм | 20 22 26 | 26 26 26 26 | 40 40 42 44 |  |
| — 15 мм 15 мм 15 мм 15 мм | — 40 мм 70 мм 95 мм 130 мм | 22 22 40 | 332 40* 40 42 44 | 332 40* 42 42 44 | 15 мм |
| — 20 мм 20 мм 20 мм 20 мм | — 25 мм 65 мм 110 мм 130 мм | 22 24 | 332 40 40* 42 44 | 332 40 42* 44 44 | 20 мм |
| — 25 мм 25 мм 25 мм | — 50 мм 80 мм 100 мм | 332 40* | 352 42* 42 44 | 352 44* 44 44 | 25 мм |
| — 32 мм 32 мм 32 мм | — 50 мм 80 мм 100 мм |  | 372 42* 44 44 | 372 44* 44 46 | 32 мм |
| — 40 мм 40 мм | — 50 мм 80 мм |  | 372 44* 44 | 372 44* 46 | 40 мм |

Номера заплат, обозначенные с индексом 1, относятся к ремонту протектора и боковины. Повреждения в плечевой зоне рассматриваются как повреждения в боковине. Номера заплат со звездочкой могут рассматриваться как оптимальные для ремонта протектора. Номера заплат, обозначенные индексом 2, относятся только к ремонту протектора. Индексы скорости и грузоподъемности покрышки могут ограничивать выбор заплаты для ремонта.